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	С каждым годом возрастет антропогенное загрязнение атмосферы в связи с появлением огромного количества токсикантов, выбрасываемых в окружающую среду различными промышленными и агропромышленными предприятиями, а также автомобильным транспортом. При производстве многих потребительских изделий, например, мебели, фанеры, ДСтП, ДВП, МДФ, разнообразных синтетических и строительных материалов, используются карбамидоформальдегидные смолы (КФС), содержащие формальдегид в свободном состоянии. Поэтому в составе воздуха жилых, офисных, торговых, спортивных, муниципальных и др. помещений присутствует в большом количестве формальдегид, который является приоритетным токсичным компонентом. Загазованность формальдегидом оказывает негативное воздействие на здоровье населения, поскольку формальдегид имеет класс опасности  равный двум, а ПДК в жилом помещении достаточно мала и не превышает 120 мкг/. Следовательно, очистка жилых помещении от формальдегида, является современной актуальной проблемой, требующей быстрого решения. Одним из способов решения этой проблемы является введении эффективных наполнителей в КФС, способных снизить эмиссию формальдегида из смолы. В качестве наполнителей смол в данной работе используются природные алюмосиликаты, которые выполняют двойную функцию, являясь одновременно наполнителем и адсорбентом формальдегида.											В данной работе алюмосиликаты активировали при обработке слабым импульсным магнитным полем (СИМП) с последующей термической обработкой (т/о), при этом сорбционная емкость алюмосиликатов (клиноптилолит (К) и монтмориллонит (М)) возрастала, что дало возможность рекомендовать их  для дальнейшего использования в деревообрабатывающей промышленности в качестве эффективных наполнителей КФС.								Алюмосиликаты обрабатывали в СИМП в течение 30 секунд при величине магнитной индукции 11 мТл с последующей  тепловой обработкой при температуре (453 К). Эффективность электромагнитной обработки оценивали по эмиссии формальдегида из КФС с активированным наполнителем. Концентрацию выделяющегося формальдегида из смолы определяли ацетилацетоновым методом.				Без обработки алюмосиликатов в электромагнитном поле эмиссия формальдегида из клеевой композиции снижается с 141 до 134 мкг/, (на 7 мкг/) при введении слоистого силиката М (2%). При добавлении в клеевую композицию 2% алюмосиликата с жесткой каркасной структурой (К) эмиссия формальдегида уменьшается на 17 мкг/  (более чем в 2 раза) в сравнении с монтмориллонитом.			Предварительная обработка исследуемых алюмосиликатов в (СИМП) способствует более значительному снижению выделения формальдегида из клеевой композиции в сравнении с использованием природных алюмосиликатов: при введении М эмиссия снижается на 50 мкг/ , в то время как добавление К - на 19 мкг/ . В результате комплексной обработки (СИМП + т/о) снижение выделения формальдегида при введении М  достигает 59 мкг/, а К  - 43 мкг/.								Уменьшение выделения формальдегида из клеевой композиции с активированным в электромагнитном поле наполнителем обусловлено усилением  адсорбционных свойств минералов в результате комплексной обработки, что,  вероятно, вызвано следующими причинами: при воздействии СИМП происходит спиновое разупорядочивание и образование дополнительных активных центров в большей степени на  гидроксилированной поверхности монтмориллонита в сравнении с клиноптилолитом. При дальнейшей термообработке десорбируются молекулы воды из структуры минералов и при этом освобождаются дополнительные активные сорбционные центры.
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